TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 13181:2020
ISO 16895:2016
VÁN GỖ NHÂN TẠO - VÁN SỢI SẢN XUẤT THEO PHƯƠNG PHÁP KHÔ
Wood-based panels - Dry-process fibreboard

Lời nói đầu

TCVN 13181:2020 hoàn toàn tương đương với ISO 16895:2016.

TCVN 13181:2020 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC89 Ván gỗ nhân tạo biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
VÁN GỖ NHÂN TẠO - VÁN SỢI SẢN XUẤT THEO PHƯƠNG PHÁP KHÔ

Wood-based panels - Dry-process fibreboard
1  Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định hệ thống phân loại, các thử nghiệm bắt buộc có liên quan và dải chiều dày của ván sợi sản xuất theo phương pháp khô có khối lượng riêng siêu nhẹ, nhẹ, trung bình và nặng. Tiêu chuẩn này cũng đưa ra yêu cầu về tính chất khi sản xuất của các loại ván sợi chưa phủ mặt.

Các giá trị đưa ra trong tiêu chuẩn này có liên quan đến các tính chất được sử dụng để xếp các sản phẩm ván sợi vào một trong bốn loại (UDF, LDF, MDF hoặc HDF, xem Điều 3), một trong bốn cấp (GP, FN, BL hoặc LB), dùng cho một trong bốn điều kiện sử dụng (REG, MR1, MR2 và HMR). Các giá trị này không phải là các giá trị đặc trưng để dùng cho mục đích thiết kế.

CHÚ THÍCH Ván sợi thường được chia thành hai nhóm dựa vào phương pháp sản xuất, đó là ván sợi sản xuất theo phương pháp khô và ván sợi sản xuất theo phương pháp ướt (xem Điều 3). Tiêu chuẩn này không áp dụng cho ván sợi sản xuất theo phương pháp ướt.

2  Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 5694 (ISO 9427) Ván gỗ nhân tạo - Xác định khối lượng riêng
TCVN 8329 (ISO 16572) Kết cấu gỗ - Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử các đặc tính kết cấu
TCVN 10311 (ISO 16985) Ván gỗ nhân tạo - Xác định thay đổi kích thước theo thay đổi độ ẩm tương đối

TCVN 10312 (ISO 16987) Ván gỗ nhân tạo - Xác định độ bền ẩm - Phương pháp kiểm tra theo định kỳ

TCVN 10313 (ISO 16998) Ván gỗ nhân tạo - Xác định độ bền ẩm - Phương pháp luộc

TCVN 11899-1 (ISO 12460-1) Ván gỗ nhân tạo - Xác định hàm lượng formaldehyt phát tán - Phần 1: Sự phát tán formaldehyt bằng phương pháp buồng 1 m3
TCVN 11899-2 (ISO 12460-2) Ván gỗ nhân tạo - Xác định hàm lượng formaldehyt phát tán - Phần 2: Phương pháp buồng thể tích nhỏ
TCVN 11899-3 (ISO 12460-3) Ván gỗ nhân tạo - Xác định hàm lượng formaldehyt phát tán - Phần 3: Phương pháp phân tích khí
TCVN 11899-4 (ISO 12460-4) Ván gỗ nhân tạo - Xác định hàm lượng formaldehyt phát tán - Phần 4: Phương pháp bình hút ẩm
TCVN 11899-5 (ISO 12460-5) Ván gỗ nhân tạo - Xác định hàm lượng formaldehyt phát tán - Phần 5: Phương pháp chiết (phương pháp perforator)
TCVN 11904 (ISO 9426) Ván gỗ nhân tạo - Xác định kích thước tấm
TCVN 11905 (ISO 16979) Ván gỗ nhân tạo - Xác định độ ẩm
TCVN 11906 (ISO 16981) Ván gỗ nhân tạo - Xác định độ bền bề mặt

TCVN 11907 (ISO 27528) Ván gỗ nhân tạo - Xác định lực bám vít
TCVN 12444 (ISO 20585) Ván gỗ nhân tạo - Xác định độ bền uốn sau khi ngâm trong nước ở nhiệt độ 70 °C hoặc 100 °C (nhiệt độ sôi)

TCVN 12445 (ISO 16983) Ván gỗ nhân tạo - Xác định độ trương nở chiều dày sau khi ngâm trong nước

TCVN 12446 (ISO 16978) Ván gỗ nhân tạo - Xác định môđun đàn hồi khi uốn và độ bền uốn

TCVN 12447 (ISO 16984) Ván gỗ nhân tạo - Xác định độ bền kéo vuông góc mặt ván
TCVN 13180 (ISO 17064) Ván gỗ nhân tạo - Ván sợi, ván dăm và ván dăm định hướng (OSB) - Từ vựng

ISO 3340 Fibre building board - Determination of sand content (Ván sợi xây dựng - Xác định hàm lượng cát)
3  Thuật ngữ và định nghĩa
Trong tiêu chuẩn này, áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa được nêu trong TCVN 13180 (ISO 17064) và các thuật ngữ và định nghĩa sau.
3.1

Ván sợi sản xuất theo phương pháp khô/Ván sợi khô (dry process fibreboard)

Ván sợi gỗ được tạo ra với độ ẩm thảm sợi không quá 20 %, tính theo khối lượng, được kết dính chủ yếu bằng chất kết dính hoặc bằng keo.

3.2

Ván sợi sản xuất theo phương pháp ướt/Ván sợi ướt (wet process fibreboard)

Ván sợi gỗ được tạo ra với độ ẩm thẩm sợi lớn hơn 20 %, tính theo khối lượng, các sợi này kết dính lại với nhau để tạo ra sự bám dính nhờ đặc tính kết dính tự nhiên của nó.

4  Ký hiệu và từ viết tắt
Trong tiêu chuẩn này, áp dụng các ký hiệu và từ viết tắt sau.

	Ký hiệu/ Từ viết tắt
	Tiếng Anh
	Ý nghĩa

	BL
	building
	xây dựng

	DIY
	do-it-yourself
	tự tay làm

	EXT
	exterior
	ngoài trời

	F
	fungi resistant
	chống nấm

	FN
	furniture
	đồ nội thất

	FR
	fire retardant
	chậm cháy/hạn chế cháy

	GP
	general purpose
	mục đích thông dụng

	HDF
	high-density fibreboard
	ván sợi có khối lượng riêng nặng/ván sợi nặng

	HMR
	highly moisture resistant
	chịu ẩm cao/độ bền ẩm cao

	I
	insect resistant
	chống côn trùng

	LB
	load bearing
	chịu tải

	LDF
	low-density fibreboard
	ván sợi có khối lượng riêng nhẹ/ván sợi nhẹ


	MDF
	medium-density fibreboard
	ván sợi có khối lượng riêng trung bình/

	
	
	ván sợi trung bình

	MR1
	moisture resistant - temperate
	chịu ẩm - ôn đới/độ bền ẩm - ôn đới

	MR2
	moisture resistant - tropical
	chịu ẩm - nhiệt đới/độ bền ẩm - nhiệt đới

	REG
	regular
	thông thường

	UDF
	ultra-low-density fibreboard
	ván sợi có khối lượng riêng siêu nhẹ/

	
	
	ván sợi siêu nhẹ

	δ
	thickness
	chiều dày


5  Phân loại, định đanh và mã hóa
5.1  Yêu cầu chung
5.1.1  Hệ thống phân loại

Bảng 1 đến Bảng 4 đưa ra một hệ thống phân loại tổng thể tất cả các loại ván sợi chính hiện có. Bảng 1 đến Bảng 4 cũng cho phép bổ sung thêm các loại sẽ có trong tương lai.

Không phải tất cả các sản phẩm được đề cập trong các bảng từ Bảng 1 đến Bảng 4 trong hệ thống phân loại hiện đã có trên thị trường hoặc đang được tạo ra. Các bảng về tính chất thực chỉ đưa ra được cho những sản phẩm hiện đang có. Phần còn lại là các sản phẩm và các bảng tính chất sẽ được bổ sung trong tương lai.

Dải khối lượng riêng được đưa ra trong mô tả sản phẩm từ 5.2 đến 5.5 chỉ có tính tham khảo. Nhà sản xuất có thể xếp sản phẩm vào một loại hoặc cấp cụ thể nếu chúng đáp ứng được tất cả các yêu cầu về tính chất của loại hoặc cấp được chỉ định. Ví dụ, một tấm ván sợi có khối lượng riêng 830 kg/m3 có thể gọi là MDF nếu nó đáp ứng được tất cả các yêu cầu về tính chất của cấp được chỉ định đối với MDF cụ thể.

5.1.2  Cách sử dụng

Các sản phẩm được quy định trong tiêu chuẩn này có các ứng dụng sau.

	Thông thường
	REG
	chỉ trong điều kiện khô

	Chịu ẩm - ôn đới
	MR1
	trong điều kiện ẩm ôn đới

	Chịu ẩm - nhiệt đới
	MR2
	trong điều kiện ẩm nhiệt đới

	Chịu ẩm cao
	HMR
	trong điều kiện độ ẩm cao

	Ngoài trời
	EXT
	tiếp xúc trong các điều kiện-thời tiết, trên mặt đất

	Mục đích thông dụng
	GP
	các ứng dụng không yêu cầu các tính chất riêng của các cấp ván dùng làm đồ nội thất hoặc chịu tải

	Đồ nội thất
	FN
	trong sản xuất đồ nội thất, làm tủ, đồ gỗ cố định, mộc xây dựng, vật liệu nền cho xử lý trang trí bề mặt

	Xây dựng
	BL
	các ứng dụng trong xây dựng yêu cầu độ ổn định kích thước cao

	Chịu tải
	LB
	kết cấu hoặc chịu tải

	Tự tay làm
	DIY
	Các công trình do người dân tự làm chứ không phải là những chủ thầu chuyên nghiệp


5.1.3  Phân loại bổ sung

Nếu sử dụng sự phân loại thuộc tính bổ sung, như hạn chế cháy (FR), chống côn trùng (I) và chống nấm (F), thì tính năng yêu cầu phải được xác nhận bằng các thử nghiệm thích hợp. Các yêu cầu về tính năng và thử nghiệm có liên quan có thể được quy định bằng tiêu chuẩn và quy chuẩn quốc gia.
5.1.4  Các cấp kết cấu

Khi một sản phẩm được sử dụng cho các ứng dụng kết cấu hoặc các ứng dụng chịu tải, thì phải có các thông tin bổ sung dưới dạng các giá trị đặc trưng được xác định bằng thử nghiệm kết cấu [TCVN 8329 (ISO 16572)], các kết quả nghiên cứu thực nghiệm hoặc kinh nghiệm sử dụng để xác nhận các tính năng này trong các điều kiện dự kiến.

Cần lưu ý rằng phương pháp thiết kế kỹ thuật không tính đến thiết kế cho các điều kiện sử dụng có độ ẩm cao hoặc ngoài trời. Việc đưa cấp MDF-BL có điều kiện sử dụng “độ ẩm cao” trong Hệ thống phân loại (Bảng 3) đều dựa trên các tính năng được xác nhận thông qua các kết quả nghiên cứu thực nghiệm hoặc kinh nghiệm sử dụng.

5.2  Ván sợi siêu nhẹ (UDF)
UDF có khối lượng riêng danh nghĩa nhỏ hơn 550 kg/m3 và được xếp vào Bảng 1.

Bảng 1 - Hệ thống phân loại đối với UDF

	Loại UDF
	Điều kiện sử dụng

	
	Điều kiện khô
	Điều kiện ẩm - ôn đới
	Điều kiện ẩm - nhiệt đới
	Điều kiện độ ẩm cao
	Điều kiện ngoài trời

	UDF-FN
	Cấp đồ nội thất REG
	Chưa có sản phẩm
	Chưa có sản phẩm
	Chưa có sản phẩm
	Chưa có sản phẩm

	Các ví dụ ứng dụng
	Vách ngăn nhẹ
	
	
	
	


5.3  Ván sợi nhẹ (LDF)
LDF có khối lượng riêng danh nghĩa từ 550 kg/m3 đến 650 kg/m3 và được xếp vào Bảng 2.
Bảng 2 - Hệ thống phân loại đối với LDF

	Loại LDF
	Điều kiện sử dụng

	
	Điều kiện khô
	Điều kiện ẩm - ôn đới
	Điều kiện ẩm - nhiệt đới
	Điều kiện độ ẩm cao
	Điều kiện ngoài trời

	LDF-GP
	Chưa có sản phẩm
	Các mục đích thông dụng MR1
	Các mục đích thông dụng MR2
	Chưa có sản phẩm
	Chưa có sản phẩm

	Các ví dụ ứng dụng
	
	Tấm đỡ mái/ tấm lợp mái, tấm ốp tường
	Tấm đỡ mái/ tấm lợp mái, tấm ốp tường
	
	

	LDF-FN
	Cấp đồ nội thất REG
	Cấp đồ nội thất MR1
	Cấp đồ nội thất MR2
	Chưa có sản phẩm
	Chưa có sản phẩm

	Các ví dụ ứng dụng
	Đồ nội thất, sử dụng DIY, sử dụng thông dụng, vách ngăn nhẹ
	Đồ nội thất, sử dụng DIY, sử dụng thông dụng
	Đồ nội thất, sử dụng DIY, sử dụng thông dụng
	
	

	LDF-BL
	Cấp xây dựng REG
	Cấp xây dựng MR1
	Chưa có sản phẩm
	Chưa có sản phẩm
	Chưa có sản phẩm

	Các ví dụ ứng dụng
	Khung cửa số, tấm ốp cửa
	Khung cửa sổ, tấm ốp cửa
	
	
	


5.4  Ván sợi trung bình (MDF)
MDF có khối lượng riêng danh nghĩa lớn hơn 650 kg/m3 đến 800 kg/m3 và được xếp vào Bảng 3.

Bảng 3 - Hệ thống phân loại đối với MDF

	Loại MDF
	Điều kiện sử dụng

	
	Điều kiện khô
	Điều kiện ẩm - ôn đới
	Điều kiện ẩm - nhiệt đới
	Điều kiện độ ẩm cao
	Điều kiện ngoài trời

	MDF-GP
	Mục đích thông dụng REG
	Mục đích thông dụng MR1
	Mục đích thông dụng MR2
	Chưa có sản phẩm
	Chưa có sản phẩm

	Các ví dụ ứng dụng
	Sử dụng DIY, sử dụng thông dụng, cấp ván mỏng
	Sử dụng DIY, sử dụng thông dụng, lớp phủ sàn
	Sử dụng DIY, sử dụng thông dụng, lớp phủ sàn
	
	

	MDF-FN
	Cấp đồ nội thất REG
	Cấp đồ nội thất/Cấp đồ gỗ cố định MR1
	Cấp đồ nội thất/Cấp đồ gỗ cố định MR2
	Cấp đồ nội thất/Cấp đồ gỗ cố định HMR
	Chưa có sản phẩm

	Các ví dụ ứng dụng
	Kết cấu khung, đồ nội thất, tủ, ván nền để hoàn thiện trang trí
	Kết cấu khung, đồ nội thất, tủ bếp hoặc tủ phòng tắm, ván nền để hoàn thiện trang trí
	Kết cấu khung, đồ nội thất, tủ bếp hoặc tù phòng tắm, ván nền để hoàn thiện trang trí
	Tấm đỡ kèo, cửa sổ gỗ, công trình ngoài trời cần bảo vệ
	

	MDF-LB
	Chịu tải REG
	Chịu tải MR1
	Chịu tải MR2
	Chưa có sản phẩm
	Chưa có sản phẩm

	Các ví dụ ứng dụng
	Ván sàn gia đình, giá, xây dựng thông dụng
	Ván sàn gia đình hoặc ván sàn công nghiệp, giá, xây dựng thông dụng
	Ván sàn gia đình hoặc ván sàn công nghiệp, tấm ốp tường và tấm lợp mái, dầm, vách ngăn nhà vệ sinh
	
	

	MDF-BL
	Cấp xây dựng REG
	Cấp xây dựng MR1
	Cấp xây dựng MR2
	Cấp xây dựng HMR
	Chưa có sản phẩm

	Các ví dụ ứng dụng
	Khung cửa sổ, tấm ốp cửa, vách chịu lực
	Khung cửa sổ, tấm ốp cửa, vách chịu lực
	Khung cửa sổ, tấm ốp cửa, vách chịu lực, tấm lát sàn, tấm lợp mái
	Khung cửa sổ, tấm ốp cửa, vách chịu lực, tấm lát sàn, tấm lợp mái
	


5.5  Ván sợi nặng (HDF)
MDF có khối lượng riêng danh nghĩa lớn hơn 800 kg/m3 và được xếp vào Bảng 4.

Bảng 4 - Hệ thống phân loại đối với HDF

	Loại HDF
	Điều kiện sử dụng

	
	Điều kiện khô
	Điều kiện ẩm - ôn đới
	Điều kiện ẩm - nhiệt đới
	Điều kiện độ ẩm cao
	Điều kiện ngoài trời

	HDF-GP
	Mục đích thông dụng REG
	Mục đích thông dụng MR1
	Mục đích thông dụng MR2
	Chưa có sản phẩm
	Chưa có sản phẩm

	Các ví dụ ứng dụng
	Ván sàn composite, sản phẩm được gia công, hàng mẫu, bao bì
	Ván sàn composite, tấm ốp tường trong công trình công cộng, bao bì
	Ván sàn composite, tấm ốp tường trong công trình công cộng
	
	

	HDF-BL
	Cấp xây dựng REG
	Cấp xây dựng MR1
	Cấp xây dựng MR2
	Chưa có sản phẩm
	Chưa có sản phẩm

	Các ví dụ ứng dụng
	Ván sàn composite
	Ván sàn composite
	Vách chịu lực
	
	


6  Các thử nghiệm liên quan đến từng cấp ván sợi
6.1  Các thử nghiệm bắt buộc

Phải áp dụng các thử nghiệm bắt buộc đưa ra trong các bảng từ Bảng 5 đến Bảng 8 cho các cấp ván sợi khác nhau được quy định tương ứng trong các bảng từ Bảng 1 đến Bảng 4. Phải đảm bảo tất cả các yêu cầu về tính chất khi xuất khỏi nhà máy.

6.2  Các thử nghiệm không bắt buộc
Nếu người sử dụng và nhà sản xuất có thỏa thuận về các tính chất bổ sung, thì thông tin đó phải được xác định bằng (các) phương pháp thử được quy định trong ISO 3340, TCVN 10311 (ISO 16985), và/hoặc TCVN 11907 (ISO 27528).

Bảng 5 - Các thử nghiệm liên quan đến các cấp ván UDF

	Tính chất
	Phương pháp
	UDF-FN

	Các kích thước
	TCVN 11904 (ISO 9426)
	REG

	Sự sai khác về khối lượng riêng
	TCVN 5694 (ISO 9427)
	REG

	Mức formaldehyt phát tán
	TCVN 11899-1 (ISO 12460-1)
	REG

	Độ ẩm
	TCVN 11905 (ISO 16979)
	REG

	Độ bền dán dính/Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 12447 (ISO 16984)
	REG

	Độ bền uốn - Modul phá hủy (MOR)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	REG


Bảng 6 - Các thử nghiệm liên quan đến các cấp ván LDF

	Tính chất
	Phương pháp
	LDF-GP
	LDF-FN
	LDF-BL

	Kích thước
	TCVN 11904 (ISO 9426)
	MR1 MR2
	REG MR1 MR2
	REG MR1

	Sự sai khác về khối lượng riêng
	TCVN 5694 (ISO 9427)
	MR1 MR2
	REG MR1 MR2
	REG MR1

	Mức tormaldehyt phát tán
	TCVN 11899-1 (ISO 12460-1)
	MR1 MR2
	REG MR1 MR2
	REG MR1

	Độ ẩm
	TCVN 11905 (ISO 16979)
	MR1 MR2
	REG MR1 MR2
	REG MR1

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 12447 (ISO 16984)
	MR1 MR2
	REG MR1 MR2
	REG MR1

	Độ bền uốn - Modul phá hủy (MOR)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MR1 MR2
	REG MR1 MR2
	REGMR1

	Độ cứng vững uốn - Modul đàn hồi (MOE)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MR1 MR2
	REG MR1 MR2
	REG MR1

	Độ trương nở chiều dày sau khi ngâm trong nước
	TCVN 12445 (ISO 16983)
	MR1 MR2
	REG MR1 MR2
	REG MR1

	Độ bền bề mặt
	TCVN 11906 (ISO 16981)
	-
	MR1 MR2
	-

	Độ bền ẩm
	TCVN 12444 (ISO 20585)

TCVN 10313 (ISO 16998)

TCVN 10312 (ISO 16987)
	MR1 MR2
	MR1 MR2
	-

	Độ bền ẩm - Độ bền uốn sau khi ngâm trong nước
	TCVN 12444 (ISO 20585)
	-
	-
	MR1


Bảng 7 - Các thử nghiệm liên quan đến các cấp ván MDF

	Tính chất
	Phương pháp
	MDF-GP
	MDF-FN
	MDF-BL
	MDF-LB

	Kích thước
	TCVN 11904 (ISO 9426)
	REG MR1 MR2
	REG MR1 MR2 HMR
	REG MR1 MR2 HMR
	REG MR1 MR2

	Sự sai khác về khối lượng riêng
	TCVN 5694 (ISO 9427)
	REG MR1 MR2
	REG MR1 MR2 HMR
	REG MR1 MR2 HMR
	REG MR1 MR2

	Mức formaldehyt phát tán
	TCVN 11899-1 (ISO 12460-1)
	REG MR1 MR2
	REG MR1 MR2 HMR
	REG MR1 MR2 HMR
	REG MR1 MR2

	Độ ẩm
	TCVN 11905 (ISO 16979)
	REG MR1 MR2
	REG MR1 MR2 HMR
	REG MR1 MR2 HMR
	REG MR1 MR2

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 12447 (ISO 16984)
	REG MR1 MR2
	REG MR1 MR2 HMR
	REG MR1 MR2 HMR
	REG MR1 MR2

	Độ bền uốn - Modul phá hủy (MOR)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	REG MR1 MR2
	REG MR1 MR2 HMR
	REG MR1 MR2 HMR
	REG MR1 MR2

	Độ cứng vững uốn - Modul đàn hồi (MOE)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	REG MR1 MR2
	REG MR1 MR2 HMR
	REG MR1 MR2 HMR
	REG MR1 MR2

	Độ trương nở chiều dày sau khi ngâm trong nước
	TCVN 12445 (ISO 16983)
	REG MR1 MR2
	REG MR1 MR2 HMR
	REG MR1 MR2 HMR
	REG MR1 MR2

	Độ bền bề mặt
	TCVN 11906 (ISO 16981)
	-
	REG MR1 MR2 HMR
	-
	-

	Độ bền ẩm
	TCVN 12444 (ISO 20585)

TCVN 10313 (ISO 16998)

TCVN 10312 (ISO 16987)
	MR1 MR2
	MR1 MR2 HRM
	-
	MR1 MR2

	Độ bền ẩm - Độ bền uốn sau khi ngâm trong nước
	TCVN 12444 (ISO 20585)
	-
	-
	MR1 MR2 HMR
	-


Bảng 8 - Các thử nghiệm liên quan đến các cấp ván HDF

	Tính chất
	Phương pháp
	HDF-GP
	HDF-BL

	Kích thước
	TCVN 11904 (ISO 9426)
	REG MR1 MR2
	REG MR1

	Sự sai khác về khối lượng riêng
	TCVN 5694 (ISO 9427)
	REG MR1 MR2
	REG MR1

	Mức tormaldehyt phát tán
	TCVN 11899-1 (ISO 12460-1)
	REG MR1 MR2
	REG MR1

	Độ ẩm
	TCVN 11905 (ISO 16979)
	REG MR1 MR2
	REG MR1

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 12447 (ISO 16984)
	REG MR1 MR2
	REG MR1

	Độ bền uốn - Modul phá hủy (MOR)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	REG MR1 MR2
	REG MR1

	Độ cứng vững uốn - Modul đàn hồi (MOE)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	REG MR1 MR2
	REG MR1

	Độ trương nở chiều dày sau khi ngâm trong nước
	TCVN 12445 (ISO 16983)
	MR1 MR2
	REG MR1

	Độ bền bề mặt
	TCVN 11906 (ISO 16981)
	REG MR1 MR2
	-

	Độ bền ẩm
	TCVN 12444 (ISO 20585)
TCVN 10313 (ISO 16998)
TCVN 10312 (ISO 16987)
	MR1 MR2
	-

	Độ bền ẩm - Độ bền uốn sau khi ngâm trong nước
	TCVN 12444 (ISO 20585)
	
	MR1 MR2


7  Dải chiều dày
Các giá trị quy định phải tương ứng với dải chiều dày δ được đưa ra. Quy định đối với một chiều dày cụ thể của sản phẩm được xác định dựa vào dải chiều dày chính xác.

	0 mm < δ ≤ 2,5 mm

2,5 mm < δ ≤ 4,0 mm

4.0 mm < δ ≤ 6,0 mm

6.0 mm < δ ≤ 9,0 mm

9.0 mm < δ ≤ 12 mm
12 mm < δ ≤ 19 mm
19 mm < δ ≤ 30 mm
30 mm < δ ≤ 45 mm
δ > 45 mm
	


8  Biểu thị các giới hạn quy định và các yêu cầu chung
8.1  Biểu thị các giới hạn quy định
Tiêu chuẩn này có thể sử dụng để đánh giá các nhỏm sản phẩm hoặc mẻ sản xuất. Để đánh giá một nhóm sản phẩm, phải tuân theo các yêu cầu sau:

a) Phải thử nghiệm bắt buộc nêu trong các bảng từ Bảng 5 đến Bảng 8 đối với các mẫu của nhóm sản phẩm. Việc ổn định các mẫu thử là bắt buộc và được quy định trong từng phương pháp thử, và

b) Các kết quả thử nghiệm được đánh giá dựa trên các giới hạn quy định thích hợp trong các bảng từ Bảng 9 đến Bảng 38, tùy theo loại sản phẩm, cấp sản phẩm và dải chiều dày. Bảng 9 và Bảng 10 áp dụng cho tất cả các loại sản phẩm và dải chiều dày của tấm.

Các giới hạn quy định đối với sự sai khác về khối lượng riêng và các kích thước (Bảng 9), được dựa trên giá trị trung bình của từng tấm riêng rẽ (tính theo Phụ lục A) và là sai số lớn nhất. Đối với mức formaldehyt phát tán, Bảng 10 đưa ra giới hạn quy định trên cho các kết quả tấm riêng rẽ.

Các giới hạn quy định từ Bảng 11 đến Bảng 38 dựa trên biểu thị phân vị chuẩn thứ 5 (dưới) hoặc phân vị chuẩn thứ 95 (trên), theo 8.2 và 8.3.

8.2  Giới hạn quy định dưới
Các yêu cầu trong các bảng từ Bảng 11 đến Bảng 38 là các giới hạn quy định dưới đối với các tính chất sau:

a) Độ bền uốn - modul phá hủy (MOR);

b) Độ cứng vững uốn - modul đàn hồi (MOE);

c) Độ bền liên kết bên trong;

d) Độ bền bề mặt;

e) Độ bền liên kết bên trong sau thử nghiệm theo chu kỳ;
f) Độ bền liên kết bên trong sau thử nghiệm luộc;

g) Độ bền uốn sau khi ngâm trong nước.

Giá trị phân vị chuẩn thứ 5 dựa trên giá trị trung bình của từng tấm riêng rẽ và được tính theo Phụ lục A phải bằng hoặc lớn hơn các giới hạn quy định dưới trong các bảng từ Bảng 11 đến Bảng 38.

8.3  Giới hạn quy định trên
Các yêu cầu trong các bảng từ Bảng 11 đến Bảng 38 là các giới hạn quy định trên đối với các tính chất sau:

a) Độ trương nở chiều dày sau 24 h ngâm trong nước;

b) Độ trương nở chiều dày sau thử nghiệm theo chu kỳ.

Giá trị phân vị chuẩn thứ 95 dựa trên giá trị trung bình của từng tấm riêng rẽ và được tính theo Phụ lục A phải bằng hoặc nhỏ hơn các giới hạn quy định trên trong các bảng từ Bảng 11 đến Bảng 38.

8.4  Lựa chọn yêu cầu về độ bền ẩm
Không đưa ra các yêu cầu thử nghiệm về độ bền ẩm của sản phẩm chỉ sử dụng trong điều kiện khô (REG).

Các yêu cầu về độ bền ẩm của sản phẩm trong các điều kiện khác phụ thuộc vào phương pháp thử được sử dụng để đánh giá tính chất này. Có ba yêu cầu có thể lựa chọn (lựa chọn 1, lựa chọn 2 và lựa chọn 3) áp dụng cho các sản phẩm trong điều kiện sử dụng MR1, MR2 và HMR được đưa ra trong các bảng có liên quan, cần phải thể hiện được sự phù hợp với một trong ba lựa chọn sau.

- Lựa chọn 1: Các yêu cầu áp dụng đối với ván sợi phải chịu một thử nghiệm già hóa tăng tốc theo chu kỳ, sau đó xác định độ trương nở chiều dày và độ bền liên kết bên trong, như mô tả trong TCVN 10312 (ISO 16987).

- Lựa chọn 2: Các yêu cầu áp dụng đối với ván sợi phải chịu một thử nghiệm già hóa tăng tốc, bao gồm ngâm trong nước sôi, sau đó xác định độ bền liên kết bên trong, như mô tả trong TCVN 10313 (ISO 16998).

- Lựa chọn 3: Các yêu cầu áp dụng đối với ván sợi phải chịu một thử nghiệm già hóa tăng tốc, bao gồm ngâm trong nước nóng ở nhiệt độ 70 °C hoặc ngâm trong nước sôi đối với sản phẩm cấp ngoài trời, sau đó xác định độ bền uốn (MOR) như mô tả trong Phương pháp A hoặc Phương pháp B của TCVN 12444 (ISO 20585)

Chỉ áp dụng lựa chọn 3 đối với loại sản phẩm cấp BL.

CHÚ THÍCH Thử nghiệm độ bền ẩm không nhằm chứng minh độ bền của hệ keo mới, mà để xác nhận một quy trình chuẩn cho các tấm làm từ hệ keo đã chứng minh là đáp ứng độ bền yêu cầu.

8.5  Các yêu cầu đối với sự sai khác về khối lượng riêng, kích thước và độ ẩm
Ít nhất 95 % các giá trị trung bình của từng tấm riêng rẽ phải nằm trong khoảng sai số lớn nhất nêu trong Bảng 9.

Dải khối lượng riêng của từng loại sản phẩm trong Điều 5 chỉ có tính tham khảo và không phải là quy định bắt buộc. Sản phẩm có thể dự kiến là một loại cụ thể nếu đáp ứng được các yêu cầu được quy định cho loại đó.

Bảng 9 - Các yêu cầu đối với sự sai khác về khối lượng riêng, kích thước và độ ẩm

	Tính chất
	Phương pháp thử
	Các yêu cầu

	Sự sai khác về khối lượng riêng trong tấm ván
	TCVN 5694 (ISO 9427)
	không lớn hơn ± 10 % so với giá trị trung bình

	Chiều dài và chiều rộng
	TCVN 11904 (ISO 9426)
	± 2 mm/m, không lớn hơn ± 5 mm

	Độ vuông góc
	TCVN 11904 (ISO 9426)
	< 2 mm/m

	
	
	Dải chiều dày danh nghĩa

	Chiều dày
	
	< 8
	(mm)

8 đến ≤ 12
	> 12

	- Tấm chưa được đánh nhẵn
	TCVN 11904 (ISO 9426)
	- 0,3

+ 1,5
	- 0,3

+ 1,5
	- 0,5

+ 1,7

	- Tấm đã được đánh nhẵn
	
	± 0,2
	± 0,3
	± 0,3

	Độ ẩm (chỉ mang tính chất tham khảo)
	TCVN 11905 (ISO 16979)
	từ 5 % đến 14 % (xem CHÚ THÍCH)

	CHÚ THÍCH Sản phẩm gỗ cần đạt được một độ ẩm theo nhiệt độ và độ ẩm tương đối trong môi trường sử dụng. Các mức trên của giới hạn độ ẩm này chỉ áp dụng cho khu vực nóng, ẩm.


8.6  Các yêu cầu đối với formaldehyt
Sự phù hợp với các yêu cầu về formaldehyt có thể được khẳng định bằng cách chỉ cần áp dụng một tiêu chuẩn thử nghiệm được nêu trong Bảng 10. Phương pháp buồng chuẩn cần bốn tuần để thực hiện xong cho mỗi mẫu. Các thử nghiệm khác được dự kiến áp dụng cho việc kiểm soát sản xuất, vì mỗi phép thử chỉ cần 24 h. Kết quả từng tấm riêng rẽ phải tuân theo giới hạn quy định đưa ra trong Bảng 10 tương ứng với phương pháp được lựa chọn.

Bảng 10 - Giới hạn tối đa hàm lượng/lượng phát tán formaldehyt

	Tính chất
	Phương pháp
	Đơn vị tính
	Yêu cầu

	Mức phát tán
	TCVN 11899-1 (ISO 12460-1)
	mg/m3
	0,124

	Mức phát tán
	TCVN 11899-2 (ISO 12460-2)
	mg/m3
	a

	Mức phát tán
	TCVN 11899-3 (ISO 12460-3)
	mg/m2/h
	3,5

	Mức phát tán
	TCVN 11899-4 (ISO 12460-4)
	mg/L
	0,7

	Hàm lượng
	TCVN 11899-5 (ISO 12460-5)
	mg/100 g
	8,0

	a Nếu sử dụng phương pháp thử này hoặc bất kỳ phương pháp thử nào khác trong quá trình kiểm soát sản xuất, phải thiết lập được mối tương quan với phương pháp buồng chuẩn để xác định giá trị tormaldehyt phát tán là tương ứng với giá trị giới hạn trong phương pháp buồng được đưa ra trong bảng này.


8.7  Ván sợi chịu tải
Khi ván sợi được xếp vào cấp “chịu tải” (LB) và được chỉ định cho các ứng dụng kết cấu, giá trị đặc trưng của độ bền và độ cứng vững phải được thiết lập trên cơ sở thử nghiệm phù hợp với TCVN 8329 (ISO 16572) hoặc các tiêu chuẩn tương đương. Ngoài ra, đối với các ứng dụng chịu tải cụ thể (ví dụ: tường, mái, sàn, bản bụng dầm chữ I) ván sợi chịu tải phải đáp ứng các yêu cầu về tính năng cụ thể cho ứng dụng đó.

9  Các yêu cầu tính chất cụ thể đối với ván sợi siêu nhẹ (UDF-FN REG)
Ván sợi siêu nhẹ có khối lượng riêng danh nghĩa nhỏ hơn 550 kg/m3.
Các yêu cầu đối với ván sợi UDF-FN REG được quy định trong Bảng 11.

Bảng 11 - Các yêu cầu đối với ván sợi UDF-FN REG

	Tính chất
	Phương pháp thử
	Đơn vị tính
	Các yêu cầu ứng với
Dải chiều dày danh nghĩa
mm

	
	
	
	> 9,0 đến ≤ 12
	> 12 đến ≤ 19
	> 19 đến ≤ 30
	> 30 đến ≤ 45
	> 45

	Độ bền uốn (MOR)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	18
	14
	13
	12
	12

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 12447 (ISO 16984)
	MPa
	0,35
	0,35
	0,30
	0,30
	0,30

	Độ trương nở chiều dày sau 24 h ngâm trong nước
	TCVN 12445 (ISO 16983)
	%
	18
	16
	14
	12
	12


10  Các yêu cầu tính chất cụ thể đối với ván sợi nhẹ
10.1  Yêu cầu chung
Ván sợi nhẹ có khối lượng riêng danh nghĩa từ 550 kg/m3 đến 650 kg/m3.

10.2  Các yêu cầu đối với ván sợi nhẹ dùng làm đồ nội thất sử dụng trong điều kiện khô (LDF-FN REG)
Các yêu cầu đối với ván sợi LDF-FN REG được quy định trong Bảng 12.

Bảng 12 - Các yêu cầu đối với ván sợi LDF-FN REG

	Tính chất
	Phương pháp thử
	Đơn vị tính
	Các yêu cầu ứng với
Dải chiều dày danh nghĩa
mm

	
	
	
	> 6,0 đến ≤ 9,0
	> 9,0 đến ≤ 12
	>12,0 đến ≤ 19
	> 19 đến ≤ 30
	> 30 đến ≤ 45
	> 45

	Độ bền uốn (MOR)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	20
	20
	18
	15
	14
	14

	Modul đàn hồi (MOE)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	1700
	1700
	1600
	1500
	1400
	1200

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 12447 (ISO 16984)
	MPa
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,40
	0,40

	Độ trương nở chiều dày sau 24 h ngâm trong nước
	TCVN 12445 (ISO 16983)
	%
	20
	16
	14
	12
	11
	11


10.3  Các yêu cầu đối với ván sợi nhẹ dùng cho xây dựng sử dụng trong điều kiện khô (LDF-BL REG)
Các yêu cầu đối với ván sợi LDF-BL REG được quy định trong Bảng 13.

Bảng 13 - Các yêu cầu đối với ván sợi LDF-BL REG

	Tính chất
	Phương pháp thử
	Đơn vị tính
	Các yêu cầu ứng với
Dải chiều dày danh nghĩa
mm

	
	
	
	> 6,0 đến ≤ 9,0
	> 9,0 đến ≤ 12
	> 12 đến ≤ 19
	> 19 đến ≤ 30
	> 30

	Độ bền uốn (MOR)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	15
	15
	15
	15
	-

	Modul đàn hồi (MOE)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	1500
	1500
	1500
	1400
	-

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 12447 (ISO 16984)
	MPa
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	-

	Độ trương nở chiều dày sau 24 h ngâm trong nước
	TCVN 12445 (ISO 16983)
	%
	20
	13
	12
	8
	-


10.4  Các yêu cầu đối với ván sợi nhẹ dùng cho mục đích thông dụng sử dụng trong điều kiện ẩm ôn đới (LDF-GP MR1)
Các yêu cầu đối với ván sợi LDF-PG MR1 được quy định trong Bảng 14.

Bảng 14 - Các yêu cầu đối với ván sợi LDF-GP MR1

	Tính chất
	Phương pháp thử
	Đơn vị tính
	Các yêu cầu ứng với
Dải chiều dày danh nghĩa
mm

	
	
	
	> 6,0 đến ≤ 9,0
	>9,0 đến ≤ 12
	> 12 đến ≤ 19
	> 19 đến ≤ 30
	> 30 đến ≤ 45
	> 45

	Độ bền uốn (MOR)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	20
	20
	18
	16
	16
	14

	Modul đàn hồi (MOE)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	1700
	1700
	1600
	1500
	1400
	1200

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 12447 (ISO 16984)
	MPa
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,40
	0,40

	Độ trương nở chiều dày sau 24 h ngâm trong nước
	TCVN 12445 (ISO 16983)
	%
	18
	16
	13
	12
	11
	10

	Độ bền ẩm

	Lựa chọn 1, thử theo chu kỳ:

Độ bền liên kết bên trong

Độ trương nở chiều dày
	TCVN 10312 (ISO 16987)
	MPa

%
	0,25

19
	0,18

16
	0,16

15
	0,13

15
	0,10

15
	0,10

15

	Lựa chọn 2, phương pháp luộc:

Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 10313 (ISO 16998)
	MPa
	0,12
	0,09
	0,09
	0,09
	0,08
	0,07

	Lựa chọn 3: Độ bền uốn sau khi ngâm trong nước
	TCVN 12444 (ISO 20585)

Phương pháp A
	MPa
	6,0
	5,5
	4,5
	3,5
	3,0
	3,0


10.5  Các yêu cầu đối với ván sợi nhẹ dùng làm đồ nội thất sử dụng trong điều kiện ẩm ôn đới (LDF-FN MR1)
Các yêu cầu đối với ván sợi LDF-FN MR1 được quy định trong Bảng 15.

Bảng 15 - Các yêu cầu đối với ván sợi LDF-FN MR1

	Tính chất
	Phương pháp thử
	Đơn vị tính
	Các yêu cầu ứng với
Dải chiều dày danh nghĩa
mm

	
	
	
	> 6,0 đến ≤ 9,0
	> 9,0 đến ≤ 12
	> 12 đến ≤ 19
	> 19 đến ≤ 30
	> 30 đến ≤ 45
	>45

	Độ bền uốn (MOR)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	22
	22
	20
	17
	15
	15

	Modul đàn hồi (MOE)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	1800
	1800
	1700
	1500
	1400
	1400

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 12447 (ISO 16984)
	MPa
	0,50
	0,50
	0,45
	0,40
	0,38
	0,38

	Độ trương nở chiều dày sau 24 h ngâm trong nước
	TCVN 12445 (ISO 16983)
	%
	16
	13
	11
	10
	10
	10

	Độ bền bề mặt
	TCVN 11906 (ISO 16981)
	MPa
	0,7
	0,7
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Độ bền ẩm

	Lựa chọn 1, thử theo chu kỳ:

Độ bền liên kết bên trong

Độ trương nở chiều dày
	TCVN 10312 (ISO 16987)
	MPa

%
	0,30

19
	0,25

16
	0,20

15
	0,15

15
	0,10

15
	0,10

15

	Lựa chọn 2, phương pháp luộc:

Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 10313 (ISO 16998)
	MPa
	0,15
	0,15
	0,12
	0,12
	0,10
	0,10

	Lựa chọn 3: Độ bền uốn sau khi ngâm trong nước
	TCVN 12444 (ISO 20585)

Phương pháp A
	MPa
	6,5
	6,0
	5,0
	4,0
	3,5
	3,5


10.6  Các yêu cầu đối với ván sợi nhẹ dùng cho xây dựng sử dụng trong điều kiện ẩm ôn đới (LDF-BL MR1)
Các yêu cầu đối với ván sợi LDF-BL MR1 được quy định trong Bảng 16.

Bảng 16 - Các yêu cầu đối với ván sợi LDF-BL MR1

	Tính chất
	Phương pháp thử
	Đơn vị tính
	Các yêu cầu ứng với
Dải chiều dày danh nghĩa
mm

	
	
	
	> 6,0 đến ≤ 9,0
	> 9,0 đến ≤ 12
	> 12,0 đến ≤ 19
	> 19 đến ≤ 30
	> 30

	Độ bền uốn (MOR)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	22
	22
	22
	21
	-

	Modul đàn hồi (MOE)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	1800
	1800
	1800
	1700
	-

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 12447 (ISO 16984)
	MPa
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	-

	Độ trương nở chiều dày sau 24 h ngâm trong nước
	TCVN 12445 (ISO 16983)
	%
	14,0
	9,0
	8,0
	5,5
	-

	Độ bền ẩm - Độ bền uốn sau khi ngâm trong nước
	TCVN 12444 (ISO 20585)

Phương pháp A
	MPa
	10,0
	10,0
	10,0
	9,0
	-


10.7  Các yêu cầu đối với ván sợi nhẹ dùng cho mục đích thông dụng sử dụng trong điều kiện ẩm nhiệt đới (LDF-GP MR2)
Các yêu cầu đối với ván sợi LDF-GP MR2 được quy định trong Bảng 17.

Bảng 17 - Các yêu cầu đối với ván sợi LDF-GP MR2

	Tính chất
	Phương pháp thử
	Đơn vị tính
	Các yêu cầu ứng với
Dải chiều dày danh nghĩa
mm

	
	
	
	> 9,0 đến ≤ 12
	> 12 đến ≤ 19
	> 19 đến ≤ 30

	Độ bền uốn (MOR)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	20
	18
	17

	Modul đàn hồi (MOE)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	1700
	1600
	1550

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 12447 (ISO 16984)
	MPa
	0,45
	0,45
	0,45

	Độ trương nở chiều dày sau 24 h ngâm trong nước
	TCVN 12445 (ISO 16983)
	%
	12
	10
	9

	Độ bền ẩm

	Lựa chọn 1, thử theo chu kỳ: Độ bền liên kết bên trong Độ trương nở chiều dày
	TCVN 10312 (ISO 16987)
	MPa

%
	0,20

15
	0,20

15
	0,20

15

	Lựa chọn 2, phương pháp luộc: Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 10313 (ISO 16998)
	MPa
	0,10
	0,10
	0,10

	Lựa chọn 3: Độ bền uốn sau khi ngâm trong nước
	TCVN 12444 (ISO 20585)

Phương pháp A
	MPa
	10
	9
	8


10.8  Các yêu cầu đối với ván sợi nhẹ dùng làm đồ nội thất sử dụng trong điều kiện ẩm nhiệt đới (LDF-FN MR2)
Các yêu cầu đối với ván sợi LDF-FN MR2 được quy định trong Bảng 18.

Bảng 18 - Các yêu cầu đối với ván sợi LDF-FN MR2

	Tính chất
	Phương pháp thử
	Đơn vị tính
	Các yêu cầu ứng với
Dải chiều dày danh nghĩa
mm

	
	
	
	> 9,0 đến ≤ 12
	> 12 đến ≤ 19
	> 19 đến ≤ 30
	> 30 đến á 45

	Độ bền uốn (MOR)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	22
	20
	18
	17

	Modul đàn hồi (MOE)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	1800
	1700
	1600
	1500

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 12447 (ISO 16984)
	MPa
	0,50
	0,45
	0,45
	0,40

	Độ trương nở chiều dày sau 24 h ngâm trong nước
	TCVN 12445 (ISO 16983)
	%
	12
	10
	9
	8

	Độ bền bề mặt
	TCVN 11906 (ISO 16981)
	MPa
	0,7
	0,8
	0,8
	0,8

	Độ bền ẩm

	Lựa chọn 1, thử theo chu kỳ:
Độ bền liên kết bên trong

Độ trương nở chiều dày
	TCVN 10312 (ISO 16987)
	MPa

%
	0,28

14
	0,22

14
	0,20

14
	0,17

14

	Lựa chọn 2, phương pháp luộc:
Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 10313 (ISO 16998)
	MPa
	0,18
	0,15
	0,15
	0,12

	Lựa chọn 3:
Độ bền uốn sau khi ngâm trong nước
	TCVN 12444 (ISO 20585)

Phương pháp A
	MPa
	11
	10
	9
	8


11  Các yêu cầu tính chất cụ thể đối với ván sợi trung bình
11.1  Yêu cầu chung
Ván sợi trung bình có khối lượng riêng danh nghĩa lớn hơn 650 kg/m3 đến 800 kg/m3.

11.2  Các yêu cầu đối với ván sợi trung bình dùng cho mục đích thông dụng sử dụng trong điều kiện khô (WIDF-GP REG)
Các yêu cầu đối với ván sợi MDF-GP REG được quy định trong Bảng 19.

Bảng 19 - Các yêu cầu đối với ván sợi MDF-GP REG

	Tính chất
	Phương pháp thử
	Đơn vị tính
	Các yêu cầu ứng với
Dải chiều dày danh nghĩa
mm

	
	
	
	≤ 2,5
	> 2,5 đến ≤ 4,0
	> 4,0 đến ≤ 6,0
	> 6,0 đến ≤ 9,0
	> 9,0 đến ≤ 12
	> 12 đến ≤ 19
	> 19 đến ≤ 30
	> 30 đến ≤ 45
	> 45

	Độ bền uốn (MOR)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	21
	21
	21
	21
	20
	18
	16
	16
	14

	Modul đàn hồi (MOE)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	-
	-
	2500
	2500
	2300
	2000
	1900
	1700
	1500

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 12447 (ISO 16984)
	MPa
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,50
	0,45
	0,45
	0,45
	0,40

	Độ trương nở chiều dày sau 24 h ngâm trong nước
	TCVN 12445 (ISO 16983)
	%
	50
	40
	35
	18
	16
	13
	12
	10
	8


11.3  Các yêu cầu đối với ván sợi trung bình dùng làm đồ nội thất sử dụng trong điều kiện khô (MDF-FN REG)
Các yêu cầu đối với ván sợi MDF-FN REG được quy định trong Bảng 20.

Bảng 20 - Các yêu cầu đối với ván sợi MDF-FN REG

	Tính chất
	Phương pháp thử
	Đơn vị tính
	Các yêu cầu ứng với
Dải chiều dày danh nghĩa
mm

	
	
	
	≤ 2,5
	> 2,5 đến ≤ 4,0
	> 4,0 đến ≤ 6,0
	> 6,0 đến ≤ 9,0
	> 9,0 đến ≤ 12
	> 12 đến ≤ 19
	> 19 đến ≤ 30
	> 30 đến ≤ 45
	> 45

	Độ bền uốn (MOR)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	23
	23
	23
	23
	22
	20
	18
	17
	15

	Modul đàn hồi (MOE)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	-
	-
	2700
	2700
	2500
	2200
	2100
	1900
	1700

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 12447 (ISO 16984)
	MPa
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,60
	0,55
	0,55
	0,50
	0,50

	Độ trương nở chiều dày sau 24 h ngâm trong nước
	TCVN 12445 (ISO 16983)
	%
	45
	35
	30
	17
	15
	12
	10
	8
	6

	Độ bền bề mặt
	TCVN 11906 (ISO 16981)
	MPa
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,9
	0,9
	0,9
	0,8


11.4  Các yêu cầu đối với ván sợi trung bình dùng cho xây dựng sử dụng trong điều kiện khô (MDF-BL REG)
Các yêu cầu đối với ván sợi MDF-BL REG được quy định trong Bảng 21.

Bảng 21 - Các yêu cầu đối với ván sợi MDF-BL REG
	Tính chất
	Phương pháp thử
	Đơn vị tính
	Các yêu cầu ứng với
Dải chiều dày danh nghĩa
mm

	
	
	
	≤ 2,5
	> 2,5 đến ≤ 4,0
	> 4,0 đến ≤ 6,0
	> 6,0 đến ≤ 9,0
	> 9,0 đến ≤ 12
	> 12 đến ≤ 19
	> 19 đến ≤ 30

	Độ bền uốn (MOR)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	25
	25
	27
	27
	25
	25
	25

	Modul đàn hồi (MOE)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	2100
	2100
	2300
	2300
	2000
	2000
	2000

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 12447 (ISO 16984)
	MPa
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,40
	0,40
	0,40

	Độ trương nở chiều dày sau 24 h ngâm trong nước
	TCVN 12445 (ISO 16983)
	%
	35
	30
	25
	18
	12
	9
	6


11.5  Các yêu cầu đối với ván sợi trung bình chịu tải sử dụng trong điều kiện khô (MDF-LB REG)
Các yêu cầu đối với ván sợi MDF-LB REG được quy định trong Bảng 22.

Bảng 22 - Các yêu cầu đối với ván sợi MDF-LB REG

	Tính chất
	Phương pháp thử
	Đơn vị tính
	Các yêu cầu ứng với
Dải chiều dày danh nghĩa
mm

	
	
	
	≤ 2,5
	> 2,5 đến ≤ 4,0
	> 4,0 đến ≤ 6,0
	> 6,0 đến ≤ 9,0
	> 9,0 đến ≤ 12
	> 12 đến ≤ 19
	> 19 đến ≤ 30
	> 30 đến ≤ 45
	> 45

	Độ bền uốn (MOR)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	29
	29
	29
	29
	27
	25
	23
	21
	19

	Modul đàn hồi (MOE)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	3000
	3000
	3000
	3000
	2800
	2500
	2300
	2100
	1900

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 12447 (ISO 16984)
	MPa
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70
	0,65
	0,60
	0,60
	0,55
	0,50

	Độ trương nở chiều dày sau 24 h ngâm trong nước
	TCVN 12445 (ISO 16983)
	%
	45
	35
	30
	17
	15
	12
	10
	8
	6


11.6  Các yêu cầu đối với ván sợi trung bình dùng cho mục đích thông dụng sử dụng trong điều kiện ẩm ôn đới (MDF-GP MR1)
Các yêu cầu đối với ván sợi MDF-GP MR1 được quy định trong Bảng 23.
Bảng 23 - Các yêu cầu đối với ván sợi MDF-GP MR1

	Tính chất
	Phương pháp thử
	Đơn vị tính
	Các yêu cầu ứng với
Dải chiều dày danh nghĩa
mm

	
	
	
	≤ 2,5
	> 2,5 đến ≤ 4,0
	> 4,0 đến ≤ 6,0
	> 6,0 đến ≤ 9,0
	> 9,0 đến ≤ 12
	> 12 đến ≤ 19
	> 19 đến ≤ 30
	> 30 đến ≤ 45
	> 45

	Độ bền uốn (MOR)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	25
	25
	25
	25
	24
	22
	20
	15
	14

	Modul đàn hồi (MOE)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	2500
	2500
	2500
	2500
	2300
	2200
	2100
	2000
	1900

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 12447 (ISO 16984)
	MPa
	0,70
	0,70
	0,70
	0,80
	0,80
	0,75
	0,75
	0,70
	0,60

	Độ trương nở chiều dày sau 24 h ngâm trong nước
	TCVN 12445 (ISO 16983)
	%
	35
	30
	18
	12
	10
	8
	7
	7
	6

	Độ bền ẩm

	Lựa chọn 1, thử theo chu kỳ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 10312 (ISO 16987)
	MPa
	0,35
	0,35
	0,35
	0,30
	0,25
	0,20
	0,15
	0,10
	0,10

	Độ trương nở chiều dày
	
	%
	50
	40
	25
	19
	16
	15
	15
	15
	15

	Lựa chọn 2, phương pháp luộc:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 10313 (ISO 16998)
	MPa
	0,20
	0,20
	0,18
	0,15
	0,15
	0,12
	0,12
	0,10
	0,10

	Lựa chọn 3: Độ bền uốn sau khi ngâm trong nước
	TCVN 12444 (ISO 20585)

Phương pháp A
	MPa
	8,0
	7,5
	7,0
	7,0
	6,0
	5,0
	4,0
	4,0
	3,5


11.7  Các yêu cầu đối với ván sợi trung bình dùng làm đồ nội thất sử dụng trong điều kiện ẩm ôn đới (MDF-FN MR1)
Các yêu cầu đối với ván sợi MDF-FN MR1 được quy định trong Bảng 24.

Bảng 24 - Các yêu cầu đối với ván sợi MDF-FN MR1

	Tính chất
	Phương pháp thử
	Đơn vị tính
	Các yêu cầu ứng với
Dải chiều dày danh nghĩa
mm

	
	
	
	≤ 2,5
	> 2,5 đến ≤ 4,0
	> 4,0 đến

≤ 6,0
	> 6,0 đến ≤ 9,0
	> 9,0 đến ≤ 12
	> 12 đến ≤ 19
	> 19 đến ≤ 30
	> 30 đến ≤ 45
	> 45

	Độ bền uốn (MOR)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	27
	27
	27
	27
	26
	24
	22
	17
	15

	Modul đàn hồi (MOE)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	2700
	2700
	2700
	2700
	2500
	2400
	2300
	2200
	2000

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 12447 (ISO 16984)
	MPa
	0,70
	0,70
	0,70
	0,80
	0,80
	0,75
	0,75
	0,70
	0,60

	Độ trương nở chiều dày sau 24 h ngâm trong nước
	TCVN 12445 (ISO 16983)
	%
	35
	30
	18
	12
	10
	8
	7
	7
	6

	Độ bền bề mặt
	TCVN 11906 (ISO 16981)
	MPa
	0,6
	0,7
	0,7
	0,8
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,8

	Độ bền ẩm

	Lựa chọn 1, thử theo chu kỳ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 10312 (ISO 16987)
	MPa
	0,35
	0,35
	0,35
	0,30
	0,25
	0,20
	0,15
	0,10
	0,10

	Độ trương nở chiều dày
	
	%
	50
	40
	25
	19
	16
	15
	15
	15
	15

	Lựa chọn 2, phương pháp luộc:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 10313 (ISO 16998)
	MPa
	0,20
	0,20
	0,18
	0,15
	0,15
	0,12
	0,12
	0,10
	0,10

	Lựa chọn 3: Độ bền uốn sau khi ngâm trong nước
	TCVN 12444 (ISO 20585)

Phương pháp A
	MPa
	8,0
	7,5
	7,0
	7,0
	6,0
	5,0
	4,0
	4,0
	3,5


11.8  Các yêu cầu đối với ván sợi trung bình dùng cho xây dựng sử dụng trong điều kiện ẩm ôn đới (MDF-BL MR1)
Các yêu cầu đối với ván sợi MDF-BL MR1 được quy định trong Bảng 25.

Bảng 25 - Các yêu cầu đối với ván sợi MDF-BL MR1
	Tính chất
	Phương pháp thử
	Đơn vị tính
	Các yêu cầu ứng với
Dải chiều dày danh nghĩa
mm

	
	
	
	≤ 2,5
	> 2,5 đến ≤ 4,0
	> 4,0 đến ≤ 6,0
	> 6,0 đến ≤ 9,0
	> 9,0 đến ≤ 12
	> 12 đến ≤ 19
	> 19 đến ≤ 30

	Độ bền uốn (MOR)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	28
	28
	28
	28
	28
	26
	26

	Modul đàn hồi (MOE)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	2400
	2400
	2400
	2400
	2400
	2000
	2000

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 12447 (ISO 16984)
	MPa
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,40
	0,40

	Độ trương nở chiều dày sau 24 h ngâm trong nước
	TCVN 12445 (ISO 16983)
	%
	20
	16
	14
	11
	8
	7
	6

	Độ bền ẩm - Độ bền uốn sau khi ngâm trong nước
	TCVN 12444 (ISO 20585)

Phương pháp A
	MPa
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5


11.9  Các yêu cầu đối với ván sợi trung bình chịu tải sử dụng trong điều kiện ẩm ôn đới (MDF-LB MR1)
Các yêu cầu đối với ván sợi MDF-LB MR1 được quy định trong Bảng 26.

Bảng 26 - Các yêu cầu đối với ván sợi MDF-LB MR1

	Tính chất
	Phương pháp thử
	Đơn vị tính
	Các yêu cầu ứng với
Dải chiều dày danh nghĩa
mm

	
	
	
	≤ 2,5
	> 2,5 đến ≤ 4,0
	> 4,0 đến ≤ 6,0
	> 6,0 đến ≤ 9,0
	> 9,0 đến ≤ 12
	> 2 đến ≤ 19
	> 19 đến ≤ 30
	> 30 đến ≤ 45
	> 45

	Độ bền uốn (MOR)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	34
	34
	34
	34
	32
	30
	28
	21
	19

	Modul đàn hồi (MOE)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	3000
	3000
	3000
	3000
	2800
	2700
	2600
	2400
	2200

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 12447 (ISO 16984)
	MPa
	0,70
	0,70
	0,70
	0,80
	0,80
	0,75
	0,75
	0,70
	0,60

	Độ trương nở chiều dày sau 24 h ngâm trong nước
	TCVN 12445

(ISO 16983)
	%
	35
	30
	18
	12
	10
	8
	7
	7
	6

	Độ bền ẩm

	Lựa chọn 1, thử theo chu kỳ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 10312 (ISO 16987)
	MPa
	0,35
	0,35
	0,35
	0,30
	0,25
	0,20
	0,15
	0,10
	0,10

	Độ trương nở chiều dày
	
	%
	50
	40
	25
	19
	16
	15
	15
	15
	15

	Lựa chọn 2, phương pháp luộc:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 10313 (ISO 16998)
	MPa
	0,20
	0,20
	0,20
	0,15
	0,15
	0,12
	0,12
	0,10
	0,10

	Lựa chọn 3: Độ bền uốn sau khi ngâm trong nước
	TCVN 12444 (ISO 20585)

Phương pháp A
	MPa
	9,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	6,0
	4,0
	4,0
	3,5


11.10  Các yêu cầu đối với ván sợi trung bình dùng cho mục đích thông dụng sử dụng trong điều kiện ẩm nhiệt đới (MDF-GP MR2)
Các yêu cầu đối với ván sợi MDF-GP MR2 được quy định trong Bảng 27.

Bảng 27 - Các yêu cầu đối với ván sợi MDF-GP MR2

	Tính chất
	Phương pháp thử
	Đơn vị tính
	Các yêu cầu ứng với
Dải chiều dày danh nghĩa
mm

	
	
	
	≤ 2,5
	> 2,5 đến ≤ 4,0
	> 4,0 đến ≤ 6,0
	> 6,0 đến ≤ 9,0
	> 9,0 đến ≤ 12
	> 12 đến ≤ 19
	> 19 đến ≤ 30
	> 30 đến ≤ 45
	> 45

	Độ bền uốn (MOR)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	28
	28
	27
	27
	26
	24
	22
	18
	16

	Modul đàn hồi (MOE)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	2800
	2800
	2700
	2700
	2500
	2400
	2300
	2000
	1800

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 12447 (ISO 16984)
	MPa
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70
	0,65
	0,65
	0,60
	0,55
	0,50

	Độ trương nở chiều dày sau 24 h ngâm trong nước
	TCVN 12445 (ISO 16983)
	%
	20
	16
	14
	12
	10
	7
	6
	5
	5

	Độ bèn ẩm

	Lựa chọn 1, thử theo chu kỳ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 10312 (ISO 16987)
	MPa

%
	0,45
	0,42
	0,40
	0,35
	0,30
	0,25
	0,20
	0,18
	0,15

	Độ trương nở chiều dày
	
	%
	25
	22
	20
	17
	15
	11
	9
	7
	6

	Lựa chọn 2, phương pháp luộc:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 10313 (ISO 16998)
	MPa
	0,25
	0,22
	0,20
	0,20
	0,18
	0,15
	0,12
	0,12
	0,10

	Lựa chọn 3: Độ bền uốn sau khi ngâm trong nước
	TCVN 12444 (ISO 20585)

Phương pháp A
	MPa
	14
	14
	13
	13
	13
	12
	11
	9
	8


11.11  Các yêu cầu đối với ván sợi trung bình dùng làm đồ nội thất sử dụng trong điều kiện ẩm nhiệt đới (MDF-FN MR2)
Các yêu cầu đối với ván sợi MDF-FN MR2 được quy định trong Bảng 28.
Bảng 28 - Các yêu cầu đối với ván sợi MDF-FN MR2

	Tính chất
	Phương pháp thử
	Đơn vị tính
	Các yêu cầu ứng với
Dải chiều dày danh nghĩa
mm

	
	
	
	≤ 2,5
	> 2,5 đến ≤ 4,0
	> 4,0 đến ≤ 6,0
	> 6,0 đến ≤ 9,0
	> 9,0 đến ≤ 12
	> 12 đến ≤ 19
	> 19 đến ≤ 30
	> 30 đến ≤ 45
	> 45

	Độ bền uốn (MOR)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	28
	28
	27
	27
	26
	24
	23
	21
	19

	Modul đàn hồi (MOE)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	2800
	2800
	2700
	2700
	2500
	2400
	2300
	2000
	1900

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 12447 (ISO 16984)
	MPa
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70
	0,65
	0,65
	0,60
	0,55
	0,50

	Độ trương nở chiều dày sau 24 h ngâm trong nước
	TCVN 12445 (ISO 16983)
	%
	20
	16
	14
	11
	9
	7
	6
	5
	5

	Độ bền bề mặt
	TCVN 11906 (ISO 16981)
	MPa
	0,6
	0,7
	0,7
	0,7
	0,8
	0,9
	0,9
	0,9
	0,8

	Độ bền ẩm

	Lựa chọn 1, thử theo chu kỳ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 10312 (ISO 16987)
	MPa
	0,45
	0,42
	0,40
	0,35
	0,30
	0,25
	0,20
	0,18
	0,15

	Độ trương nở chiều dày
	
	%
	25
	22
	20
	17
	15
	11
	9
	7
	6

	Lựa chọn 2, phương pháp luộc:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 10313 (ISO 16998)
	MPa
	0,25
	0,22
	0,20
	0,20
	0,18
	0,15
	0,12
	0,12
	0,10

	Lựa chọn 3: Độ bền uốn sau khi ngâm trong nước
	TCVN 12444 (ISO 20585)

Phương pháp A
	MPa
	14
	14
	13
	13
	13
	12
	11
	10
	9


11.12  Các yêu cầu đối với ván sợi trung bình dùng cho xây dựng sử dụng trong điều kiện ẩm nhiệt đới (MDF-BL MR2)
Các yêu cầu đối với ván sợi MDF-BL MR2 được quy định trong Bảng 29.

Bảng 29 - Các yêu cầu đối với ván sợi MDF-BL MR2

	Tính chất
	Phương pháp thử
	Đơn vị tính
	Các yêu cầu ứng với
Dải chiều dày danh nghĩa
mm

	
	
	
	≤ 2,5
	> 2,5 đến ≤ 4,0
	> 4,0 đến ≤ 6,0
	> 6,0 đến ≤ 9,0
	> 9,0 đến ≤ 12
	> 12 đến ≤ 19
	> 19 đến ≤ 30

	Độ bền uốn (MOR)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Modul đàn hồi (MOE)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 12447 (ISO 16984)
	MPa
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	Độ trương nở chiều dày sau 24 h ngâm trong nước
	TCVN 12445 (ISO 16983)
	%
	15
	15
	12
	10
	7
	5
	4

	Độ bền ẩm - Độ bền uốn sau khi ngâm trong nước
	TCVN 12444 (ISO 20585)

Phương pháp A
	MPa
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0


11.13  Các yêu cầu đối với ván sợi trung bình chịu tải sử dụng trong điều kiện ẩm nhiệt đới (MDF-LB MR2)
Các yêu cầu đối với ván sợi MDF-LB MR2 được quy định trong Bảng 30.

Bảng 30 - Các yêu cầu đối với ván sợi MDF-LB MR2

	Tính chất
	Phương pháp thử
	Đơn vị tính
	Các yêu cầu ứng với
Dải chiều dày danh nghĩa
mm

	
	
	
	≤ 2,5
	> 2,5 đến ≤ 4,0
	> 4,0 đến ≤ 6,0
	> 6,0 đến ≤ 9,0
	> 9,0 đến ≤ 12
	> 12 đến ≤ 19
	> 19 đến ≤ 30
	>30 đến ≤ 45
	>45

	Độ bền uốn (MOR)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	36
	35
	34
	34
	34
	30
	28
	23
	21

	Modul đàn hồi (MOE)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	3100
	3050
	3000
	3000
	2800
	2700
	2500
	2200
	2000

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 12447 (ISO 16984)
	MPa
	0,75
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70
	0,65
	0,60
	0,60
	0,55

	Độ trương nở chiều dày sau 24 h ngâm trong nước
	TCVN 12445 (ISO 16983)
	%
	20
	16
	14
	11
	9
	7
	6
	5
	5

	Độ bền ẩm

	Lựa chọn 1, thử theo chu kỳ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 10312 (ISO 16987)
	MPa
	0,45
	0,42
	0,40
	0,35
	0,30
	0,20
	0,27
	0,25
	0,20

	Độ trương nở chiều dày
	
	%
	25
	22
	20
	17
	15
	11
	9
	7
	6

	Lựa chọn 2, phương pháp luộc:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 10313 (ISO 16998)
	MPa
	0,25
	0,22
	0,20
	0,20
	0,18
	0,15
	0,12
	0,10
	0,10

	Lựa chọn 3: Độ bền uốn sau khi ngâm trong nước
	TCVN 12444 (ISO 20585)

Phương pháp A
	MPa
	18
	17
	17
	17
	17
	15
	14
	11
	10


11.14  Các yêu cầu đối với ván sợi trung bình dùng làm đồ gỗ cố định sử dụng trong điều kiện độ ẩm cao (MDF-FN HMR)
Các yêu cầu đối với ván sợi MDF-FN FIMR được quy định trong Bảng 31.

Bảng 31 - Các yêu cầu đối với ván sợi MDF-FN HMR

	Tính chất
	Phương pháp thử
	Đơn vị tính
	Các yêu cầu ứng với
Dải chiều dày danh nghĩa
mm

	
	
	
	≤ 2,5
	> 2,5 đến ≤ 4,0
	> 4,0 đến ≤ 6,0
	> 6,0 đến ≤ 9,0
	> 9,0 đến ≤ 12
	> 12 đến ≤ 19
	> 19 đến ≤ 30
	> 30 đến ≤ 45
	> 45

	Độ bền uốn (MOR)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	34
	32
	30
	30
	28
	26
	23
	21
	20

	Modul đàn hồi (MOE)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	2800
	2700
	2600
	2500
	2400
	2400
	1800
	1800
	1700

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 12447 (ISO 16984)
	MPa
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70
	0,65
	0,60
	0,55
	0,50
	0,45

	Độ trương nở chiều dày sau 24 h ngâm trong nước
	TCVN 12445 (ISO 16983)
	%
	15
	14
	12
	10
	7
	5
	4
	4
	4

	Độ bền ẩm

	Lựa chọn 1, thử theo chu kỳ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 10312 (ISO 16987)
	MPa
	0,50
	0,45
	0,40
	0,35
	0,35
	0,30
	0,25
	0,22
	0,20

	Độ trương nở chiều dày
	
	%
	20
	18
	16
	12
	12
	10
	8
	6
	6

	Lựa chọn 2, phương pháp luộc:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 10313 (ISO 16998)
	MPa
	0,30
	0,28
	0,25
	0,22
	0,22
	0,20
	0,20
	0,18
	0,15

	Lựa chọn 3: Độ bền uốn sau khi ngâm trong nước
	TCVN 12444 (ISO 20585)

Phương pháp A
	MPa
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	10,0
	9,0
	8,0
	7,5


11.15  Các yêu cầu đối với ván sợi trung bình dùng cho xây dựng sử dụng trong điều kiện độ ẩm cao (MDF-BL HMR)
Các yêu cầu đối với ván sợi MDF-BL HMR được quy định trong Bảng 32.

Bảng 32 - Các yêu cầu đối với ván sợi MDF-BL HMR

	Tính chất
	Phương pháp thử
	Đơn vị tính
	Các yêu cầu ứng với
Dải chiều dày danh nghĩa
mm

	
	
	
	> 6,0 đến ≤ 9,0
	> 9,0 đến ≤ 12
	> 12 đến ≤ 19

	Độ bền uốn (MOR)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	30
	30
	30

	Modul đàn hồi (MOE)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	2500
	2500
	2500

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 12447 (ISO 16984)
	MPa
	0,50
	0,50
	0,50

	Độ trương nở chiều dày sau 24 h ngâm trong nước
	TCVN 12445 (ISO 16983)
	%
	8
	6
	4

	Độ bền ẩm - Độ bền uốn sau khi ngâm trong nước
	TCVN 12444 (ISO 20585)

Phương pháp A
	MPa
	15,0
	15,0
	15,0


12  Các yêu cầu tính chất cụ thể đối với ván sợi nặng
12.1  Yêu cầu chung
Ván sợi nặng có khối lượng riêng danh nghĩa lớn hơn 800 kg/m3.

12.2  Các yêu cầu đối với ván sợi nặng dùng cho mục đích thông dụng sử dụng trong điều kiện khô (HDF-GP REG)
Các yêu cầu đối với ván sợi HDF-GP REG được quy định trong Bảng 33.

Bảng 33 - Các yêu cầu đối với ván sợi HDF-GP REG

	Tính chất
	Phương pháp thử
	Đơn vị tính
	Các yêu cầu ứng với
Dải chiều dày danh nghĩa
mm

	
	
	
	≤ 2,5
	> 2,5 đến ≤ 4,0
	> 4,0 đến ≤ 6,0
	> 6,0 đến ≤ 9,0
	> 9,0 đến ≤ 12
	> 12 đến ≤ 19
	> 19 đến ≤ 30

	Độ bền uốn (MOR)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	38
	38
	37
	36
	35
	35
	33

	Modul đàn hồi (MOE)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	3900
	3800
	3800
	3600
	3500
	3200
	3000

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 12447 (ISO 16984)
	MPa
	0,95
	0,90
	0,90
	0,85
	0,80
	0,80
	0,80

	Độ bền bề mặt
	TCVN 11906 (ISO 16981)
	MPa
	0,8
	0,9
	0,9
	1,0
	1,2
	1,2
	1,1


12.3  Các yêu cầu đối với ván sợi nặng dùng cho xây dựng sử dụng trong điều kiện khô (HDF-BL REG)
Các yêu cầu đối với ván sợi HDF-BL REG được quy định trong Bảng 34.

Bảng 34 - Các yêu cầu đối vái ván sợi HDF-BL REG

	
	
	
	Các yêu cầu ứng với
Dải chiều dày danh nghĩa
mm

	Tính chất
	Phương pháp thử
	Đơn vị tính
	≤ 2,5
	> 2,5 đến ≤ 4,0
	> 4,0 đến ≤ 6,0
	> 6,0 đến ≤ 9,0
	> 9,0 đến ≤ 12
	> 12 đến ≤ 19

	Độ bền uốn (MOR)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	28
	28
	30
	30
	29
	29

	Modul đàn hồi (MOE)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	2600
	2600
	2900
	2900
	2700
	2700

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 12447 (ISO 16984)
	MPa
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,5
	0,5

	Độ trương nở chiều dày sau 24 h ngâm trong nước
	TCVN 12445 (ISO 16983)
	%
	30
	25
	23
	16
	10
	8


12.4  Các yêu cầu đối với ván sợi nặng dùng cho mục đích thông dụng sử dụng trong điều kiện ẩm ôn đới (HDF-GP MR1)
Các yêu cầu đối với ván sợi HDF-GP MR1 được quy định trong Bảng 35.
Bảng 35 - Các yêu cầu đối với ván sợi HDF-GP W1R1

	Tính chất
	Phương pháp thử
	Đơn vị tính
	Các yêu cầu ứng với
Dải chiều dày danh nghĩa
mm

	
	
	
	> 1,5 đến ≤ 2,5
	> 2,5 đến ≤ 4,0
	> 4,0 đến ≤ 6,0
	> 6,0 đến ≤ 9,0
	> 9,0 đến ≤ 12
	> 12 đến ≤ 19
	> 19 đến ≤ 30

	Độ bền uốn (MOR)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	42
	42
	42
	42
	40
	38
	36

	Modul đàn hồi (MOE)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	3900
	3800
	3800
	3600
	3500
	3200
	3000

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 12447 (ISO 16984)
	MPa
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,00
	1,00
	0,90

	Độ trương nở chiều dày sau 24 h ngâm trong nước
	TCVN 12445 (ISO 16983)
	%
	16
	15
	14
	12
	10
	6
	5

	Độ bền bề mặt
	TCVN 11906 (ISO 16981)
	MPa
	0.8
	0,8
	0,9
	1,0
	1,2
	1,2
	1,0

	Độ bền ẩm

	Lựa chọn 1, thử theo chu kỳ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 10312 (ISO 16987)
	MPa
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,35
	0,35
	0,30

	Độ trương nở chiều dày
	
	%
	18
	17
	16
	14
	11
	11
	10

	Lựa chọn 2, phương pháp luộc:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 10313 (ISO 16998)
	MPa
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,30
	0,30
	0,25

	Lựa chọn 3: Độ bền uốn sau khi ngâm trong nước
	TCVN 12444 (ISO 20585)

Phương pháp A
	MPa
	15
	15
	15
	15
	15
	13
	12


12.5  Các yêu cầu đối với ván sợi nặng dùng cho xây dựng sử dụng trong điều kiện ẩm ôn đới (HDF-BLMR1)
Các yêu cầu đối với ván sợi HDF-BL MR1 được quy định trong Bảng 36.

Bảng 36 - Các yêu cầu đối với ván sợi HDF-BL MR1

	Tính chất
	Phương pháp thử
	Đơn vị tính
	Các yêu cầu ứng với
Dải chiều dày danh nghĩa
mm

	
	
	
	> 1,5 đến ≤ 2,5
	> 2,5 đến ≤ 4,0
	> 4,0 đến ≤ 6,0
	> 6,0 đến ≤ 9,0
	> 9,0 đến ≤ 12
	> 12 đến ≤ 19

	Độ bền uốn (MOR)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	32
	32
	32
	32
	31
	31

	Modul đàn hồi (MOE)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	3000
	3000
	2900
	2900
	2900
	2800

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 12447 (ISO 16984)
	MPa
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70

	Độ trương nở chiều dày sau 24 h ngâm trong nước
	TCVN 12445 (ISO 16983)
	%
	20
	13
	11
	9,0
	6,5
	5,0

	Độ bền ẩm - Độ bền uốn sau khi ngâm trong nước
	TCVN 12444 (ISO 20585)

Phương pháp A
	MPa
	14
	14
	14
	13
	13
	13


12.6  Các yêu cầu đối với ván sợi nặng dùng cho mục đích thông dụng sử dụng trong điều kiện độ ẩm cao (HDF-GP HMR)
Các yêu cầu đối với ván sợi HDF-GP HMR được quy định trong Bảng 37.

Bảng 37 - Các yêu cầu đối với ván sợi HDF-GP HMR

	Tính chất
	Phương pháp thử
	Đơn vị tính
	Các yêu cầu ứng với
Dải chiều dày danh nghĩa
mm

	
	
	
	> 2,5 đến ≤ 4,0
	> 4,0 đến ≤ 6,0
	> 6,0 đến ≤ 9,0
	> 9,0 đến ≤ 12
	> 12 đến ≤ 19
	> 19 đến ≤ 30

	Độ bền uốn (MOR)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	42
	41
	40
	40
	38
	36

	Modul đàn hồi (MOE)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	3800
	3700
	3600
	3500
	3200
	3000

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 12447 (ISO 16984)
	MPa
	1,20
	1,20
	1,20
	1,00
	1,00
	0,90

	Độ trương nở chiều dày sau 24 h ngâm trong nước
	TCVN 12445 (ISO 16983)
	%
	12
	11
	10
	8
	5
	5

	Độ bền bề mặt
	TCVN 11906 (ISO 16981)
	MPa
	0,9
	0,9
	1,0
	1,2
	1,5
	1,0

	Độ bền ẩm

	Lựa chọn 1, thử theo chu kỳ:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 10312 (ISO 16987)
	MPa
	0,50
	0,50
	0,50
	0,45
	0,45
	0,40

	Độ trương nở chiều dày
	
	%
	14
	13
	12
	10
	9
	8

	Lựa chọn 2, phương pháp luộc:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 10313 (ISO 16998)
	MPa
	0,50
	0,50
	0,50
	0,40
	0,40
	0,35

	Lựa chọn 3: Độ bền uốn sau khi ngâm trong nước
	TCVN 12444 (ISO 20585)

Phương pháp A
	MPa
	21
	20
	20
	20
	19
	18


12.7  Các yêu cầu đối với ván sợi nặng dùng cho xây dựng sử dụng trong điều kiện ẩm nhiệt đới (HDF-BL MR2)
Các yêu cầu đối với ván sợi HDF-BL MR2 được quy định trong Bảng 38.

Bảng 38 - Các yêu cầu đối với ván sợi HDF-BL MR2

	Tính chất
	Phương pháp thử
	Đơn vị tính
	Các yêu cầu ứng với
Dải chiều dày danh nghĩa
mm

	
	
	
	> 6,0 đến < 9,0
	> 9,0 đến ≤ 12

	Độ bền uốn (MOR)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	30
	30

	Modul đàn hồi (MOE)
	TCVN 12446 (ISO 16978)
	MPa
	2500
	2500

	Độ bền liên kết bên trong
	TCVN 12447 (ISO 16984)
	MPa
	0,50
	0,50

	Độ trương nở chiều dày sau 24 h ngâm trong nước
	TCVN 12445 (ISO 16983)
	%
	11
	8

	Độ bền ẩm - Độ bền uốn sau khi ngâm trong nước
	TCVN 12444 (ISO 20585)

Phương pháp A
	MPa
	15
	15


13  Ghi nhãn
Từng tấm hoặc từng kiện hàng phải được ghi nhãn bởi nhà sản xuất bằng cách sử dụng mực in khó tẩy hoặc dán nhãn có ít nhất các thông tin sau:

a) Tên của nhà sản xuất, nhãn thương mại hoặc nhãn nhận diện cụ thể đối với cơ sở sản xuất;

b) Viện dẫn tiêu chuẩn này;

c) Loại sản phẩm, ví dụ MDF-FN MR1;

d) Chiều dày danh nghĩa;

e) Sự phân loại formaldehyt;

f) Số mẻ hoặc tuần và năm sản xuất;

g) Các tính chất bổ sung như chậm cháy, chống côn trùng hoặc chống nấm mục.

Phụ lục A

(Quy định)

Tính giá trị phân vị chuẩn thứ 5 và phân vị chuẩn thứ 95
A.1  Yêu cầu chung

Phụ lục này quy định phương pháp tính giá trị phân vị chuẩn thứ 5 và phân vị chuẩn thứ 95, như trình bày trong A.3

A.2  Ký hiệu

Một số ký hiệu chung được sử dụng trong Phụ lục này như sau
	m
	số mẫu thử được cắt từ cùng một tấm, theo từng hướng;

	n
	số tấm lấy làm mẫu, tức là cỡ mẫu;

	x5%
	các cận dưới của phân vị chuẩn thử 5 của mẫu;

	s
	ước tính độ lệch chuẩn tính được từ giá trị thử nghiệm hoặc từ phép đo;

	swj
	ước tính độ lệch chuẩn trong tấm mẫu thứ j;

	[image: image1.png]



	ước tính độ lệch chuẩn giữa giá trị trung bình của tấm;

	[image: image2.png]Sw




	ước tính độ lệch chuẩn trung bình giữa các tấm;

	tn
	giá trị 15 % một phía của mẫu phân bố chuẩn của n tấm (xem Bảng A.1);

	x95%
	các giá trị cận trên của phân vị chuẩn thứ 95 của mẫu thử;

	xij
	giá trị thử nghiệm đơn hoặc giá trị đo;

	[image: image3.png]



	giá trị trung bình (giá trị trung bình cộng số học) của m giá trị thử nghiệm hoặc giá trị đo đơn thu được từ một tấm đơn thứ j;

	[image: image4.png]



	giá trị trung bình tổng, tức là giá trị trung bình (giá trị trung bình cộng số học) của tất cả
(m x n) giá trị thử nghiệm hoặc của giá trị đo thu được từ một mẫu.


A.3  Tính toán

A.3.1  Giá trị trung bình của từng tấm riêng rẽ (trung bình tấm)

Đối với từng nhóm mẫu thử, hoặc phép đo, giá trị trung bình của từng tấm riêng rẽ phải được tính theo công thức A.1

	[image: image5.png]B Zx,l/m




	(A.1)


A.3.2  Độ lệch chuẩn trong từng tấm

Đối với từng nhóm mẫu thử hoặc phép đo, độ lệch chuẩn trong từng tấm phải được tính theo công thức A.2.

	[image: image6.png]Swj i(x,] x)% m=1)




	(A.2)


A.3.3  Giá trị trung bình tổng (trung bình của các giá trị trung bình tấm)

Giá trị trung bình tổng của tất cả các mẫu thử, hoặc của một nhóm các giá trị thử nghiệm trong mẫu phải được tính theo công thức A.3

	[image: image7.png]



	(A.3)


A.3.4  Độ lệch chuẩn của các giá trị trung bình tấm

Độ lệch chuẩn giữa các giá trị trung bình tấm phải được tính theo công thức A.4.
	[image: image8.png]



	(A.4)


A.3.5  Độ lệch chuẩn trung bình của các giá trị thử nghiệm trong cùng một tấm

Độ lệch chuẩn trung bình các giá trị thử nghiệm trong cùng một tấm phải được tính theo công thức A.5

	[image: image9.png]Sw=Yswiin





	(A.5)


A.3.6  Phân vị chuẩn thứ 5 và phân vị chuẩn thứ 95 của một tính chất của tấm phân bố thông thường

Giá trị phân vị chuẩn thứ 5 của một tính chất của tấm phân bố thông thường phải được tính theo công thức A.6 và công thức A.7
	[image: image10.png]X595 = X—1pS7




	(A.6)

	[image: image11.png]Xosy, = X +1psy




	(A.7)


Bảng A.1 - Giá trị t một phía liên quan đến cỡ mẫu, n
	Cỡ mẫu, n
	4
	6
	8
	10
	12
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	60
	100

	tn
	2,35
	2,02
	1,89
	1,83
	1,80
	1,76
	1,72
	1,71
	1,70
	1,69
	1,68
	1,67
	1,65

	CHÚ THÍCH Giá trị tn của các cỡ mẫu nằm khoảng giữa trong Bảng A.1 có thể được xác định bằng phép nội suy tuyến tính.


